ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на пиломатериал из березы

| Сорт | Толщина |  | Ширина, мм. | Длина зачетная, М. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пильная | зачетная |  |  |
| 1 сорт | 28 – 0 / + 2 | 25,4 | ≥ 110 мм (без точной градации) | 2,44; 2,75; 3,05 не торцованная |
| 2 сорт | 28 – 0 / + 2 | 25,4 | ≥ 110 мм (без точной градации) | 1,83; 2,14; 2,44; 2,75; 3,05 не торцованная |
| 3 сорт | 28 – 0 / + 2 | 25 | Пил 110, 135 ,165, 190, 215 Зачет 100, 125, 150, 175, 190 | 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0 торцованная |

Пиломатериал из березы поставляется в виде обрезной доски естественной  влажности  произведенной из свежезаготовленной древесины. В весенне-летний период с марта по июнь пиломатериалы должны быть произведены в течении 2-х недель с момента заготовки пиловочника. При длительном хранении пиломатериала естественной влажности  (2 недели и более) в весенне-летний период на складе продавца (производителя)  рекомендуемо производить антисептирование во избежание посинения или/и грибковых поражений материала.

Допускается:

- любой естественный порок: любые сучки любых размеров, прорость, глазки, минеральные включения, сердцевина и т.п.;

- обзол: торцевой - по глубине   0,5 см.,   по ширине  1 см., по длине 10 см; кромочный – по глубине 0,3 см, по ширине 1 см, по длине – 30 см. – обзол должен быть зачищен от коры;

- непараллельность кромок в пределах 1 % от длины доски;

- наличие здорового ложного ядра (без признаков загнивания, растрескивания и грибковых окрасок);

Не допускается: синева, гниль, плесень, грибок, запрелость, следы короедов и т.п.

1 сорт

На лучшей пласти допускаются любые пороки на расстоянии до 50 см. от торца или до 4 см. от кромки доски  (при условии выхода чистой (без пороков) площади не менее 83% - допускается только одна вырезка с минимальными размерами 2000 мм х 105 мм для длины  2,44 метра и далее пропорционально в зависимости от длины доски). Если одна пласть соответствует I-му сорту, другая может соответствовать II-му сорту. В I-м сорте пиломатериал должен иметь длину равную или больше 2,44 метра и среднюю ширину досок во всем объеме пиломатериала не менее 140-150 мм; Ложное ядро не более 10%.

2 сорт

Расстояние между пороками на обеих пластях доски должно составлять не менее 61 см  (при условии выхода чистой площади не менее ~66% от общей площади каждой пласти доски - сумма площадей чистых вырезок); минимальные размеры чистых вырезок - 105 мм х 61 см, или 80 мм х 91 см. Обе пласти доски 2 сорта должны соответствовать 2 сорту.  Ложное ядро не более 15%.

Упаковка: пиломатериалы 1 и 2 сортов поставляются пакетированными по сортам и зачетным длинам в пачках размерами 100 см х 100 см в сечении, с 3-мя прокладками через первые 5 и последующие 10-15 рядов для прочности пакета. Под пакеты кладутся бруски 8х8 см для перемещения автопогрузчиком. Пиломатериалы должны быть загружены в автотранспорт так, чтобы была возможна разгрузка автопогрузчиком. Пакеты должны быть обвязаны 3-мя металлическими или толстыми полимерными упаковочными лентами с подкладкой защитных уголков.

3 сорт

Качество: Допускается:  ложное ядро здоровое 100% и без признаков загнивания, сучки здоровые и черные не выпадающие любых размеров в любом количестве.

Не допускается: трещины, сколы, кривизна, покоробленность, гниль, выпадающие сучки и отверстия из-под выпавших сучков, сердцевина более 25%.

Упаковка: пиломатериалы поставляются пакетированными в пачки размерами 110 см х 110 см в сечении, с межрядовыми прокладками 2 см х 2 см (прокладки размещаются обязательно под торцами досок в пакете и далее несколько между ними на примерно одинаковом расстоянии, в каждом последующем ряду - друг над другом), как для весенне-летнего периода, так и в остальное время, а также в каждом пакете одна длина и одно сечение. Под пакеты кладутся бруски 8х8 см и крепятся обвязочной лентой - для перемещения автопогрузчиком. Пиломатериалы должны быть загружены в автотранспорт так, чтобы была возможна разгрузка автопогрузчиком. Пакеты должны быть обвязаны 3-мя металлическими или толстыми полимерными упаковочными лентами с подкладкой защитных уголков. Прокладочный и брусковый материал может быть изготовлен из центрального березового бруса и прочих обрезков, но не должен иметь коры.

Общие рекомендации по хранению сырого пиломатериала

В весенне-летний период пиломатериалы подвержены воздействию грибковых поражений, посинению, запреванию. Во избежание появления неестественных пороков на пиломатериале рекомендуем хранить пиломатериал до момента его сортировки на межрядовых прокладках толщиной не менее 2 см (материал укладывается на прокладки таким же образом как и пиломатериалы 3 сорта в транспортных пакет для продажи). Но при этом материал должен быть уложен на прокладки с небольшими расстояниями (1,0 - 1,5 см) между досками в ряду для продувания воздухом в целях подсушивания. Также  рекомендуется держать материал в тени в хорошо продуваемом помещении или под навесом. Такое хранение позволяет сберегать материал от посинения в весенне-летний период, и от смерзания в зимний период. В зимний период необходимо после спиливания очередной доски от бревна, сразу же сметать опилки во избежание их примерзания к пласти доски, т.к. сортировка пиломатериала осуществляется визуальным осмотром пороков. Сметать опилки с доски в весенне-летний период необходимо для дополнительного предупреждения посинения материала, т.к. в основном именно наличие опилок на доске провоцирует быстрое посинение материала.

Хранить в таком виде нерассортированные пиломатериалы естественной влажности свыше 2 недель необходимо только на сухих прокладках.

Правила обмера пиломатериалов нефиксированной ширины доски

Обмер осуществляется следующим образом.

- Производится измерение длины пакета, в метрах с определением зачетной длины согласно вышеприведенных размеров для каждого сорта.

- Производится измерение ширины пакета с учетом пустот между досками, в метрах. Затем результат умножается на коэффициент 0,95 (на усушку).

- Учитывается количество рядов в пакете.

- Производится перемножение всех полученных результатов с умножением на толщину одного ряда 0,0254 метра.

Категорически запрещается наличие опилок, льда, снега, песка, грязи,

ГСМ и т.п. на пластях и кромках пиломатериала.

Графические пояснения к требованиям по качеству.

- - в данных пояснениях приведены только возможные варианты определения сортов

## 1 сорт  (вариант 1)

2 м 60 см    (min 83 %)

15  см        (min 83 %)

3 м. 10 см

Площадь чистой (без пороков) вырезки (min  83%)

## 1 сорт  (вариант 2)

18 см

## 2 сорт  (вариант 1)

105 мм х 1300 мм                            105 мм х 1000 мм

II сорт

Площадь чистой (без пороков) вырезки (min 66% - 2/3)

80 мм х 1200 мм

80 мм х 1200 мм

## 2 сорт  (вариант 2)

Площадь чистой (без пороков) вырезки (min 66% - 2/3)

- порок (сучок, прорость и т.п.).			- дефектная зона (содержащая пороки)

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАСПИЛОВКЕ

Березового пиловочника 1 и 2 категории

- Общие требования к пиловочнику:  в период с марта по июнь древесина должна быть свежезаготовленной и распиленной в течении не менее 2 недель с момента заготовки. Следует учитывать, что при длительном хранении пиловочника по торцам бревен образуется запрелость. Такие части бревна следует отторцовывать, они не пригодны для производства пиломатериала. Рекомендуется пилить только 1 – рез (6,10+ м) ствола, диаметром от 24 см. Ложное ядро (л/я) для пиловочника 1-й категории не должно превышать ¼ диаметра, для 2-й – 1/3 диаметра соответственно. Бревно кряжуется от комля либо по-кривизне с учетом зачетных длин для пиломатериалов 1 и 2 сортов, либо при правильной геометрии бревна на 3,05 м от комля со свободным остатком.

- Схемы распиловки:

  - Через лафет. Подразумевает получение полубруса толщиной от 110 мм и более с последующей развалкой на пилорамах второго ряда или на ленточных пилорамах. Рекомендуемая толщина получаемого полубруса – 135-150 мм без точной градации. В зависимости от диаметра бревна оператор определяет полубрус путем спиливания горбылей и подгорбыльных досок либо до определенной толщины полубруса для дальнейшей развалки, либо до появления пороков (сучков и л/я) в количестве не удовлетворяющим пиломатериалу высших (1 и 2) сортов. В среднем необходимо снять 2-3 подгорбыльных доски с каждой стороны и затем распустить получившийся полубрус. Эта схема оптимальна для получения пиломатериала среднего выхода по сортности и увеличенной производительности.

л/я

110, 135, 165 мм

  - По кругу. Распиловка производиться поэтапным снятием горбыля и 1 или 2-х подгорбыльных досок с каждой из противоположных сторон для снятия напряжений в стволе. Затем оператор спиливает всегда лучшую доску (с наименьшим количеством пороков или/и с наибольшими расстояниями между пороками) до толщины центрального бруса размерами 110х110 мм и последующим развалом этого бруса на доски заведомо 3 сорта шириной 110 мм. Такая схема распила предусматривает повышенный выход пиломатериала более высокого сорта, но требует грамотности оператора и возможности распиловочной мощности.

л/я

110 мм

## Ценообразование по сортам при условии поставки

## в Санкт-Петербург вагон/полувагон/автотранспорт:

При поставке пиломатериалов Сорта 1, Сорта 2 и Сорта 3 естественной влажности в любом объеме устанавливаются следующие цены, с НДС:

1. Сорт 1 естественной влажности 		9 000-00 рублей за 1 метр кубический

2. Сорт 2 естественной влажности 		5 000-00 рублей за 1 метр кубический

3. Сорт 3 естественной влажности 		3 000-00 рублей за 1 метр кубический

Пиломатериалы 3 сорта естественной влажности поставляются отдельной  партией.

Цена без НДС – 5%.